Назначение:

### Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M

Минеральный раствор, поставляемый с завода в сухом виде для приклеивания теплоизоляционных материалов, а также для создания армированных сеткой шпатлевочных  слоев, специально для машинного применения

Техническая информация №  186

Описание материала

186

Клеяще-армирующий раствор, специально предназначенный для машинной обработки. Создан для систем Capatect-WDV А и В.

Свойства материала:

- негорючий или трудновоспламеняемый в соответствии со структурой многослойной теплоизоляционной системы или системы VHF

- устойчив против атмосферных воздействий, водоотталкивающие свойства согласно DIN 18550

- хорошая паропроницаемость

- возможность длительной обработки материала

- хорошая прочность

- экологически чистый

- оптимальный зерновой состав

- минеральные связующие вещества на цементной основе с улучшающими адгезию добавками

- гармоничная и пропорциональная комбинация кварцевых и кальцитных наполнителей

- добавки для улучшения водоотталкивающих свойств, а также для улучшения пластичности и адгезии

Технические данные:

- коэффициент водопоглощения:

w < 0,2 кг/(м2·ч0,5)

- коэффициент сопротивления диффузии пара: µ < 15

- теплопроводность: 0,7 Вт/(м·K)

- плотность засыпки: ок. 1,5 кг/дм3

Расход:

- приклеивание теплоизолирующих плит (независимо от подложки):

- точечный метод: ок. 4,0-4,5 кг/м2

- полное проклеивание поверхности: ок. 5,0-7,0 кг/м2

- частичное проклеивание поверхности ок. 5,0-5,5 кг/м2

- армирующий слой: ок. 1,18 кг/м2 на каждый мм толщины нанесения

- для полистирольных плит из жесткого пенопласта

ок. 4,5 кг/м2

- для плит из минерального волокна ок. 5,0 кг/м2

Эти данные о расходе являются приблизительными. При работе на объекте необходимо учитывать местные условия.

Цвет:

светло-серый

Упаковка:

мешки по 25 кг

BigBag по 1,3 т

контейнеры по 1,3 т

элеваторы соответственно по 4,0 т и по 7,0 т.

Хранение:

в сухом, защищенном от влажности помещении, где можно хранить материалы, содержащие цемент и известь. Контейнеры и элеваторы перед длительным простоем (зимой) следует полностью опорожнить.

Номер продукта:

186 М

Подготовка подложки:

Технология нанесения

Каменная стена, бетон или хорошо держащееся старое покрытие должны быть чистыми, сухими и способными нести нагрузку. Загрязнения и продукты, обладающие разделяющими свойствами (например, формовочное масло) или выступающие остатки раствора, нужно удалить. Дефектное, осыпающееся старое покрытие, штукатурку имеющую шероховатую поверхность по возможности удалить, сколы в старой штукатурке отбить, выбоины заштукатурить. Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности тщательно зачистить до твердого состояния и загрунтовать концентратом Capatect-Konzentrat 111.

Применение материала:

Масса Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M может обрабатываться как машинным способом – любыми предназначенными для этого машинами, так и вручную мощным медленным вращением, добавляя чистую холодную воду до получения тестообразной массы без комков.

Примерно на 5 минут оставить настаиваться и затем еще раз немного помешать. В случае необходимости, если консистенция слишком густая, добавить воды.

Расход воды:

ок. 5-6 л на мешок 25 кг

Время живучести составляет в зависимости от погодных условий 2-2,5 часа.  При машинном приготовлении максимальное время составляет 60 минут. Начинающий застывать материал разбавлять водой нельзя.

Пример машинной подготовки массы:

Смеситель  Berö Calypso 15 с обычной дозирующей или мешающей насадкой и шнековый подъёмник Bero Speedy 15 со шнеком модностью 1/1

Важные данные:

Обязательно учитывайте рекомендации изготовителя смесителя!

- Электрическое соединение:

Трехфазный ток 400 В / 16 А (распределитель тока с защитным переключателем по схеме FI),

- Подача воды:

Шланг 3/4" с GEKA, при работающей машине давление не менее 2,5 бар.

- Расход воды:

Требуемую консистенцию устанавливают с помощью точного регулятора на арматуре смесителя в зависимости от типа машины.

Приклеивание изоляционных плит

Точечный метод:

Клеящую массу нанести на обратную сторону плиты методом приклеивания краев и центра (по краям плиты нанести полосы клея шириной 5 см и сделать три мазка  размером с ладонь в центре плиты). Количество клеящей массы в зависимости от свойств подложки распределить таким образом, чтобы покрыть ≥ 40%  поверхности.

Техника приклеивания всей поверхности:

Клеющую массу нанести на подложку машинным способом толщиной до 10 мм. Непосредственно перед приклеиванием теплоизоляционных плит провести по нанесённой клеящей массе зубчатой кельмой (длина зубцов и расстояние между ними зависят от свойств подложки).Сразу же после этого

приложить плиты к стене и крепко прижать. Чтобы избежать образования затвердевшей корки на поверхности клеящей массы, следует наносить её лишь на поверхность, которая будет непосредственно закрыта плитой.

Метод частичного приклеивания

Клеящую массу нанести машинным способом в виде перекрещивающихся линий (на 50% площади), шириной ок. 5 см и толщиной минимум 10 мм. Расстояние между линиями не должно превышать 10 см.

Сразу же после этого

приложить плиты к стене и крепко прижать. Чтобы избежать образования затвердевшей корки на поверхности клеящей массы, следует наносить её лишь на поверхность, которая будет непосредственно закрыта плитой.

Неровности стены до 1 см можно выровнять  клеящей массой. Соединенные плиты приложить к стене, снизу вверх подвинуть и крепко прижать. Избегать попадания клеящей массы на стыки плит. Обращать внимание на правильное и ровное расположение плиты.

Укладка армирующего покрытия

(ручное и машинное нанесение)

Удалить возможные имеющиеся остатки массы на стыках полистирольных плит и пыль, образовавшуюся при шлифовании. После установления профилей для защиты углов на оконных проемах и кантах, а также  диагонального армирования углов фасадных проемов нанести армирующую массу на плиты шириной равной ширине ткани и заделать ткань Capatect 650 в массу с перекрытием стыков на 10 см. Затем еще раз зашпатлевать методом «мокрый по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие ткани. Общая толщина покрытия должна составлять примерно 3-4 мм.

Внешние углы зданий:

При применении профилей Capatect для защиты углов необходимо также делать нахлест ткани шириной 10 см. При использовании систем Capatect-Gewebe-Eckschutz материал укладывают только до угла.

Температура  при применении

Во время применения и периода высыхания температура окружающей среды и подложки не должна снижаться ниже +5°С.  Работы по шпатлеванию нельзя проводить под воздействием прямых солнечных лучей и при сильном ветре.

Сушка/  Продолжительность сушки

Необходимое дюбелирование можно проводить только после достаточного отверждения клея - т.е. через 1 сутки. Клей полностью просыхает и может нести нагрузку через 2-3 дня

Клеяще-армируюшая масса Capatect 186 М отверждается за счет гидратации и физического высыхания, т.е. за счет испарения кристаллизационной воды. Поэтому в холодное время года и при высокой влажности воздуха время отвердения увеличивается.

Чистка инструмента

Очистка инструмента и рабочих приспособлений производится водой сразу же после окончания работ.

Указания

Для защиты от воздействия дождя в период фазы высыхания строительные леса необходимо занавесить. При применении материала и выполнения работ необходимо соблюдать нормы DIN 18 500, DIN 18 350, VOB часть С.

При хранении материала в контейнерах и элеваторах учитывайте требования прилагаемых инструкций.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые мешки. Затвердевшие остатки материала можно утилизовать в соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 17 09 04 (смешанные отходы сноса и строительства).

Опасные факторы и техника безопасности

Материал раздражает глаза и кожу. Не допускайте попадания материала в глаза и на кожу, а также в руки детей. При попадании в глаза сразу тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. Работать в защитных перчатках. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку от продукта.

Информация по технике безопасности, опасным факторам и транспортному обозначению указана в Паспорте безопасности. Материал имеет обозначение: Xi "Раздражающее вещество", содержит цемент